Presseinformation

KLB Klimaleichtblock GmbH, Lohmannstraße 31, 56626 Andernach

Abdruck honorarfrei. Belegexemplar und Rückfragen bitte an:

dako pr, Manforter Straße 133, 51373 Leverkusen, Tel.: 02 14 / 20 69 10

06/13-06

KLB-Klimaleichtblock GmbH

Neuer Mauerstein für monolithische KfW-Effizienzhäuser

„KLB-SK09“ bietet Wärmeschutz auf hohem Niveau

Preisgünstig und effizient: Mit dem neuen Planstein „SK09“ erweitert der Wandbaustoff-Produzent KLB (Andernach) sein Angebot an hochwärmedämmenden Mauersteinen. Der Leichtbeton-Planstein mit integrierter Dämmung aus mineralischer Steinwolle erreicht einen Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) von 0,09 W/(mK). Damit ist er besonders für den monolithischen Bau von Energie-Effizienzhäusern geeignet. Aufgrund seines geringen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von nur 0,23 W/(m2K) kann auf eine kostspielige und ausführungsempfindliche Zusatzdämmung der Außenwände (WDVS) verzichtet werden. „Dank seiner besonderen inneren Anordnung von Schlitzen und einer Kammer, verfügt der Stein über äußerst ausgewogene bauphysikalische und statische Eigenschaften. Wir erwarten daher, dass sich der SK09 in kurzer Zeit wegen seines sehr guten Preis-Leistungsverhältnisses zu einer tragenden Säule des KLB-Produktprogrammes entwickeln wird“, erklärt KLB-Geschäftsführer Andreas Krechting.

Der Bau von Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern stellt hohe Ansprüche an Wandbaustoffe. Die Außenwandkonstruktion muss hochwärmedämmend sein, um den gestiegenen energetischen Anforderungen an die Gebäudehülle gerecht zu werden. Zudem ist bei der Auswahl des geeigneten Wandbaustoffes der bauliche Brandschutz zu beachten. Massivbauten aus Leichtbeton-Mauersteinen sind nach DIN 4102-4 als Baustoffklasse A1 deklariert und somit „nicht brennbar.“ Neben den bauphysikalischen Eigenschaften spielt auch der Preis eine nicht unerhebliche Rolle. Hierzu bietet die KLB-Klimaleichtblock GmbH aus Andernach nun einen Leichtbeton-Planstein an, der beide Anforderungen miteinander verbindet. Der „KLB-SK 09“ kombiniert hohe Wärmedämmung mit leichter Verarbeitung – und das zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Dank seiner Wärmeleitfähigkeit von 0,09 W/(mK) ermöglicht der Leichtbeton-Mauerstein KLB-SK09 den monolithischen Bau von Außenwänden, die einen U-Wert von 0,23 W/(m2K) erreichen. Auf diese Weise ist er besonders für die wirtschaftliche Realisierung von KfW-Effizienzhäusern konzipiert.

| KLB-SK09 |
| --- |
| Feuerwiderstandsklasse | F90 |
| Baustoffklasse DIN 4102-4 | A1 |
| Wanddicke in cm | 36,5 |
| Format | 12 DF |
| Zulässige Druckspannung in MN/m2 | 0,4 |
| Rohdichteklasse kg/dm3 | 0,45 |
| Wärmeleitfähigkeit* W/(mK) | 0,09 |
| U-Wert* Außenwand W/(m2K) | 0,23 |

*verputzt, innen mit 15mm Gips-Leichtputz λR=0,35 W/mK, außen mit 20mm mineralischen Faser-Leichtputz λR= 0.31 W/mK.

„SK09“: Weniger ist Mehr

„Die Abkürzung ‚SK‘ steht für ‚Schlitz‘ und ‚Kammer‘ und beschreibt das Lochbild des Steines“, erklärt Andreas Krechting, Geschäftsführer von KLB. Das Lochbild besteht aus sechs Schlitzreihen sowie einer Kammer im Inneren des Steines. Die Kammer ist mit einem in Wandrichtung verlaufenden Dämmstoffsteckling aus mineralischer Steinwolle gefüllt. Dank massiver Innen- und Außenstege erreicht der Stein die Festigkeitsklasse 2 bei Einhaltung der Rohdichteklasse von 0,45 kg/dm3. Dies macht den Bau von Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern problemlos möglich. Der Steckling wird bereits werksseitig in der Mitte des Steines platziert. Aufgrund seiner einzigartigen Geometrie benötigt der SK09 nur einen einzelnen Dämmstoffsteckling. Dieser lässt sich bereits im Werk auf einfache Weise in den Stein integrieren. So verbessert sich auch sein Preis-Leistungsverhältnis.

Hinzu kommen weitere Kostenvorteile: Einerseits ermöglicht er das Errichten von hochwärmedämmenden Außenwänden ohne kostspielige Zusatzdämmung des Mauerwerks. Andererseits zeichnet sich der Wandaufbau im Vergleich zu einer zusatzgedämmten Wand nur durch wenige Schichten aus. Die notwendigen Verarbeitungsschritte sind damit auf ein Minimum reduziert. Somit kann der neue Mauerstein SK09 auch bei der Ausführung auf der Baustelle punkten. Er lässt sich einfach, sicher und wirtschaftlich verarbeiten. Als Planblock kann er im Dünnbettverfahren mit 1 bis 3 Millimeter dünnen Mörtelfugen in bewährter Weise äußerst rationell verarbeitet werden.

Weitere Informationen sowie die bauaufsichtliche Zulassung zum „KLB-SK09“ erhalten Architekten, Fachplaner und Bauunternehmer direkt bei der KLB-Klimaleichtblock GmbH – per Fax (02632–2577770) oder per E-Mail (info@klb.de).

ca. 4.100 Anschläge

Dieser Text ist auch online abrufbar unter

www.klb-klimaleichtblock.de (Rubrik: News) oder unter www.dako-pr.de (Rubrik: Service).

Bildunterschriften

[13-06 SK09]

Ein Steckling genügt: Der neue KLB-Planblock „SK09“ vereint gute bauphysikalische Eigenschaften mit leichter Verarbeitung – und das zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Auf diese Weise ermöglicht der SK09 sogar den monolithischen Bau von staatlich geförderten KfW-Effizienzhäusern.

Foto: KLB-Klimaleichtblock GmbH

[13-06 Hausbau]

Der neue KLB-Planblock „SK09“ bietet eine hohe Festigkeit und Rohdichte. Dies macht den Bau von Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern problemlos möglich.

Foto: KLB-Klimaleichtblock GmbH

###### Rückfragen beantwortet gern

# Text boxes

KLB-Klimaleichtblock GmbH

Andreas Krechting

Tel: 02632 – 25 77-0

Fax: 02632 – 25 77 77 0

Mail: info@klb.de

dako pr corporate communications

Heike Malinowski

Tel.: 02 14 – 20 69 1-0

Fax: 02 14 – 20 69 1-50

Mail: h.malinowski@dako-pr.de